ZJQG001-2023

四平市市场监督管理局

运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量

监督抽查实施细则

有效期2023年1月1日-2023年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 6543-2008《 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》、GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杜利柯、张晶、李双、王亮；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量

监督抽查实施细则

一、适用范围

本细则适用于四平市市场监督局对本辖区生产领域内运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查。不包括异形箱、 重型瓦楞纸箱及出口型瓦楞纸箱。本细则内容包括检验依据、分类、检验项目、抽样、样品确认、判定规则、异议处理、附则。

二、检验依据

GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544-2008瓦楞纸板

- 三、分类

- 瓦楞纸箱按照所使用的瓦楞纸板的不同种类、内装物的最大质量及综合尺寸、预计的储运流通环境条件等将其分为20种，如表所示。

- 瓦楞纸箱的种类

| - 种类 | - 内装物最大质量/kg | - 最大综合尺寸/mm | - 1类 |  | - 2类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 纸箱代号 | - 纸板代号 | - 纸箱代号 | - 纸板代号 |
| - 单瓦楞纸箱 | - 5 | - 700 | - BS-1.1 | - S-1.1 | - BS-2.1 | - S-2.1 |
|  | - 10 | - 1000 | - BS-1.2 | - S-1.2 | - BS-2.2 | - S-2.2 |
|  | - 20 | - 1400 | - BS-1.3 | - S-1.3 | - BS-2.3 | - S-2.3 |
|  | - 30 | - 1750 | - BS-1.4 | - S-1.4 | - BS-2.4 | - S-2.4 |
|  | - 40 | - 2000 | - BS-1.5 | - S-1.5 | - BS-2.5 | - S-2.5 |
| - 双瓦楞纸箱 | - 15 | - 1000 | - BD-1.1 | - D-1.1 | - BD-2.1 | - D-2.1 |
|  | - 20 | - 1400 | - BD-1.2 | - D-1.2 | - BD-2.2 | - D-2.2 |
|  | - 30 | - 1750 | - BD-1.3 | - D-1.3 | - BD-2.3 | - D-2.3 |
|  | - 40 | - 2000 | - BD-1.4 | - D-1.4 | - BD-2.4 | - D-2.4 |
|  | - 50 | - 2500 | - BD-1.5 | - D-1.5 | - BD-2.5 | - D-2.5 |
| - 综合尺寸是指瓦楞纸箱内尺寸的长、宽、高之和。 |  |  |  |  |  |  |
| - 1类纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| - 2类纸箱主要用于储运流通环境比较好的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| - 当内装物最大质量与最大综合尺寸不在同一档次时，应以其较大者为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 注：将产品类别填入抽样单规格型号一栏或备注中。

- 四、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 6543-2008 |  |
| 2 | 摇盖耐折 | GB/T 6543-2008 |  |
| 3 | 边压强度 | GB/T 6544-2008 |  |
| 4 | 粘合强度 | GB/T 6544-2008 |  |

五、抽样

5.1一般情况下，每家企业抽取1~3种产品，优先按照获证单元抽取。

5.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

5.3抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 | 检验用样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦楞纸箱 | 不少于281个 | 26个 | 13个 | 13个 |

注：当最大综合尺寸小于700mm时，抽取样品相应增加以满足检验合理需要。

六、抽查样品确认

6.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

6.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字确认。

6.3 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

6.4检验用样品及备用样品加贴封条后由抽样人员带回质检院。

6.5填写抽样单时， 产品规格项必须填写内装物最大质量，单位kg；最大综合尺寸,单位mm；纸箱代码等。

七、判定原则

7.1经抽样检验，所检项目符合GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》标准，依据ZJQG001-2023《四平市市场监督管理局运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

7.2.经抽样检验，XX一项（或XX几项）不符合GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》标准，ZJQG001-2023《四平市市场监督管理局运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

7.3法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

八、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向抽样单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

九、附则

本方案最终解释权归四平市市场监督管理局。