ZJWJ001-2023

四平市市场监督管理局

路面砖、实心砖和砌块产品质量监督抽查实施细则

有效期：2023年1月1日——2023年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 15229－2011《轻集料混凝土小型空心砌块》、GB/T 28635－2012《混凝土路面砖》、GB/T 21144－2007《混凝土实心砖》、GB/T 4111－2013《混凝土砌块和砖试验方法》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：刘剑峰、张天羽、赫丽霞、田甲双；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

路面砖、实心砖和砌块产品质量监督抽查实施细则

一、适用范围

本细则适用于四平市市场监督管理局在本辖区生产领域内组织的混凝土路面砖、混凝土实心砖和轻集料混凝土小型空心砌块产品质量监督抽查工作。本细则内容包括产品种类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及复检。

二、产品种类

本细则规定轻集料混泥土小型空心砌块、混泥土路面砖、混泥土实心砖。

三、企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。具体划分标准见表1。

表1 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额

四、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 15229－2011  轻集料混凝土小型空心砌块

GB/T 28635－2012  混凝土路面砖

GB/T 21144－2007  混凝土实心砖

GB/T 4111－2013   混凝土砌块和砖试验方法

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案有效的企业标准及产品明示质量要求。

五、抽样

1、抽样方法：在企业成品存放区随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期内生产的产品。

2、抽样数量：轻集料混凝土小型空心砌块22块（11块为检样，11块为备样）;混凝土路面砖30块（15块为检样，15块为备样）;混凝土实心砖32块（16块为检样，16块为备样）。

3、抽样基数：砌块以同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺制成的相同密度等级和强度等级的300m3为一批，不足300m3者按一批计。混凝土路面砖应为同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000m2为一批量，不足3000m2按一批量计。混凝土实心砖以用同一种原材料、同一工艺生产、相同质量等级的10万块为一批，不足10万块的按一批计。

4、抽样型号或规格：抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取符合产品标准规定的主要规格或生产量较大的规格。

5、封样规定：样品加贴封条并由企业加盖公章或签字。封样应具有防拆封措施，保证样品真实性。

6、抽样单填写：完整填写抽样单，对样品包装加贴封条，企业法人代表或现场企业陪同人员及封样人员均应在抽样单上签字并加盖公章。

六、检验要求

6.1 检验项目

6.1.1检验项目见表2

表2检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 15229－2011 GB/T 21144－2007 | GB/T 4111－2013 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 15229－2011 GB/T 28635－2012 GB/T 21144－2007 | GB/T 4111－2013 GB/T 28635－2012 GB/T 21144－2007 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 15229－2011 GB/T 28635－2012 GB/T 21144－2007 | GB/T 4111－2013 GB/T 28635－2012 |

6.2检验应注意的问题

6.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

6.2.2若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

6.2.3若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 判定原则

7.1产品质量单项判定见表3

表3产品质量单项合格判定表

| 序号 | 检验项目 | 样本大小 | 判定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | 轻集料混凝土小型空心砌块为3块，混凝土实心砖为3块。 | 平均值符合标准相应等级要求。 |
| 2 | 强度等级 | 轻集料混凝土小型空心砌块为5块，混凝土路面砖为10块，混凝土实心砖为10块。 | 平均值和标准值或最小值符合标准相应等级要求。 |
| 3 | 吸水率 | 轻集料混凝土小型空心砌块为3块，混凝土路面砖为5块，混凝土实心砖为3块。 | 平均值或最大值符合标准相应等级要求。 |

7.2综合判定

7.2.1经检验，检验项目全部合格，结论为：经抽样检验，所检项目符合GB/T 15229－2011《轻集料混凝土小型空心砌块》标准(或××标准)，依据ZJWJ001-2023《四平市市场监督管理局路面砖、实心砖和砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

7.2.2经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，结论为：经抽样检验，××一项（或××几项）不符合GB/T 15229－2011《轻集料混凝土小型空心砌块》标准(或××标准)，依据ZJWJ001-2023《四平市市场监督管理局路面砖、实心砖和砌块产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

- 异议处理及复检

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

1、 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

2 、对需要复检具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 九、附则

- 本细则最终解释权为四平市市场监督管理局。