JDCCQG007-2026

四平市市场监督管理局

农用棚膜产品质量监督抽查实施细则

有效期：2026年1月1日-2026年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB/T20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：李双、王亮、卢野、王秋迎。

---本抽查实施细则审核人：杜利柯。

---本抽查实施细则核准人：高璐。

---本抽查实施细则批准人：孙成军。

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

农用棚膜产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用四平市市场监督管理局对本辖区生产领域农用棚膜产品质量监督抽查。抽查产品范围适用于农业用聚乙烯吹塑棚膜、农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜。本细则内容包括检验依据、分类、代号、检验项目、抽样、判定原则、异议处理、附则。

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 4455-2019  农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 20202-2019  农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

相关的法律法规、部门规章和规范 ；经备案有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 分类及代号

- 3.1农业用聚乙烯吹塑棚膜

- 3.1.1按透光性分为Ⅰ透明型棚膜、Ⅱ散光型棚膜、Ⅲ半透明型棚膜。

- 3.1.2按功能性分A普通棚膜、B耐老化棚膜、C流滴耐老化棚膜。

3.2农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

3.2.1按透明性分为Ⅰ透明型棚膜、Ⅱ散光型棚膜。

- 检验项目

- 农业用聚乙烯吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 4455-2019 |  |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 4455-2019 |  |
| 3 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 |  |
| 4 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 |  |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 4455-2019 |  |
| 6 4 | 断裂标称应变 | GB/T 4455-2019 |  |
| 7 | 直角撕裂强度 | GB/T 4455-2019 |  |
| 8 | 透光率 | GB/T 4455-2019 |  |
| 9 | 雾度 | GB/T 4455-2019 |  |
| 10 | 流滴性能 | GB/T 4455-2019 |  |
| 注：Ⅲ型棚膜不检透光率及雾度项。流滴性能只适用C类棚膜 |  |  |  |

农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 20202-2019 |  |
| 2 | 宽度极限偏差 | GB/T 20202-2019 |  |
| 3 | 厚度极限偏差 | GB/T 20202-2019 |  |
| 4 | 厚度平均偏差 | GB/T 20202-2019 |  |
| 5 | 拉伸强度 | GB/T 20202-2019 |  |
| 6 4 | 断裂标称应变 | GB/T 20202-2019 |  |
| 7 | 直角撕裂强度 | GB/T 20202-2019 |  |
| 8 | 乙酸乙烯酯基（VA）含量 | GB/T 20202-2019 |  |
| 9 | 红外线透过率 | GB/T 20202-2019 |  |
| 10 | 透光率 | GB/T 20202-2019 |  |
| 11 | 雾度 | GB/T 20202-2019 |  |
| 12 | 流滴性能 | GB/T 20202-2019 |  |

5、抽样

5.1一般情况下，每家企业抽取1～3种产品，优先按照获证单元抽取。

5.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

5.3抽样基数及数量

同一类别、规格、配方、和工艺条件下生产的薄膜为一批，每批不超过50t。

同一批量最少2卷，随机抽取2卷 。在每卷外端先剪去不少于3m,再裁取长度不少于4m或8m2的薄膜1段，共计2段。分别用于检样和备样。

5.4填写抽样单时， 产品规格项必须填写产品规格尺寸（宽度×厚度）单位mm；类别及代号。

5.5抽查样品确认

5.5.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.5.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

5.5.3 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5.5.4检样及备样应卷起成梱或尽量大块折叠，避免挤压出现过多折痕，无法进行检验。

6、判定原则

6.1经抽样检验，所检项目符合GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》或GB/T 20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》标准，依据JDCCQG007-2026《四平市市场监督管理局农用棚膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

6.2经抽样检验，XX项目不符合GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》或GB/T 20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》标准，依据JDCCQG007-2026《四平市市场监督管理局农用棚膜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

7、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

7.1  受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向检验单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为认可检验结果。

- 7.2 对不合格项目核查相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

7.3  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定的检验机构应当按本细则对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8、 附则

- 本方案最终解释权归四平市市场监督管理局。