JDCCQG001-2026

四平市市场监督管理局

运输包装用单、双瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则

有效期：2026年1月1日-2026年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 6543-2025《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》、GB/T 6544-2011《瓦楞纸板》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：王亮、李双、胡东伟、卢野、孟煜妍、王秋迎。

---本抽查实施细则审核人：杜利柯。

---本抽查实施细则核准人：高璐。

---本抽查实施细则批准人：孙成军。

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

运输包装用瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于四平市市场监督局对本辖区生产领域内运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查。不包括异形箱、 重型瓦楞纸箱、出口型瓦楞纸箱及内装物质量大于55kg的瓦楞纸箱。本细则内容包括检验依据、分类、检验项目、抽样、判定规则、异议处理、附则。

2、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 6543-2025 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544-2008瓦楞纸板

GB/T 6545-1998瓦楞纸板 耐破强度的测定法

GB/T 6546-2021瓦楞纸板 边压强度的测定

GB/T 6548-2011瓦楞纸板粘合强度的测定

相关的法律法规、部门规章和规范 ；经备案有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 3、分类

- 瓦楞纸箱按照所使用的瓦楞纸板的不同种类、内装物的最大质量及综合内尺寸、预计的储运流通环境条件等将其分为20种，如表所示。

瓦楞纸箱的种类

| - 种类 | - 内装物最大质量/kg | - 最大综合内尺寸/mm | - 1类 |  | - 2类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 纸箱代号 | - 纸板代号 | - 纸箱代号 | - 纸板代号 |
| - 单瓦楞纸箱 | - 5 | - 700 | - BS-1.1 | - S-1.1 | - BS-2.1 | - S-2.1 |
|  | - 10 | - 1000 | - BS-1.2 | - S-1.2 | - BS-2.2 | - S-2.2 |
|  | - 20 | - 1400 | - BS-1.3 | - S-1.3 | - BS-2.3 | - S-2.3 |
|  | - 30 | - 1750 | - BS-1.4 | - S-1.4 | - BS-2.4 | - S-2.4 |
|  | - 40 | - 2000 | - BS-1.5 | - S-1.5 | - BS-2.5 | - S-2.5 |
| - 双瓦楞纸箱 | - 15 | - 1000 | - BD-1.1 | - D-1.1 | - BD-2.1 | - D-2.1 |
|  | - 20 | - 1400 | - BD-1.2 | - D-1.2 | - BD-2.2 | - D-2.2 |
|  | - 30 | - 1750 | - BD-1.3 | - D-1.3 | - BD-2.3 | - D-2.3 |
|  | - 40 | - 2000 | - BD-1.4 | - D-1.4 | - BD-2.4 | - D-2.4 |
|  | - 55 | - 2500 | - BD-1.5 | - D-1.5 | - BD-2.5 | - D-2.5 |
| - 综合尺寸是指瓦楞纸箱内尺寸的长、宽、高之和。 |  |  |  |  |  |  |
| - 1类纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| - 2类纸箱主要用于储运流通环境比较好的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| - 当内装物最大质量与最大综合内尺寸不在同一档次时，应以其较大者为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 注：将纸箱代号填入抽样单规格型号一栏或备注中。

- 4、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 6543-2025 |  |
| 2 | 摇盖耐折 | GB/T 6543-2025 |  |
| 3 | 边压强度 | GB/T 6546-2021 |  |
| 4 | 粘合强度 | GB/T 6548-2011 |  |
| 5 | 耐破强度 | GB/T 6545-1998 |  |

5、抽样

5.1一般情况下，每家企业抽取1～3种产品，优先按照获证单元抽取。

5.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

5.3抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样 数量 | 检验样品 数量 | 备用样品 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦楞纸箱 | 不少于281个 | 26个 | 13个 | 13个 |

注：当最大综内合尺寸小于700mm时，抽取样品相应增加以满足检验合理需要。

5.4抽查样品确认

5.4.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.4.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字确认。

5.4.3 当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5.4.4填写抽样单时， 产品规格项必须填写内装物最大质量，单位kg；最大综合内（外）尺寸,单位mm；纸箱代码等。

6、判定原则

6.1经检验，检验项目全部合格，结论为：经抽样检验，所检项目符合GB/T 6543-2025 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》或GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》标准，依据JDCCQG001-2026《四平市市场监督管理局运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

6.2经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，结论为：经抽样检验，XX项目不符合GB/T 6543-2025 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》或GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》标准，依据JDCCQG001-2026《四平市市场监督管理局运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

6.3法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

7、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

7.1  受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向检验单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为认可检验结果。

- 7.2 核查不合格项目相关证据时，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

7.3  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定的检验机构应当按本细则对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8、附则

本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。